一、桌面级连续纤维3D打印机

1、尺寸

打印成形尺寸：不大于250mm*250mm*250mm

设备外观尺寸：不大于600mm*500mm*600mm

设备净重：不高于40Kg

2、电源：

电压：200V，50Hz

电流：6A

3、打印机参数

喷头数量：1个

喷嘴类型：模具钢喷嘴

喷嘴直径：标配1.0mm，可另外选配：0.4/0.6/0.8mm

喷嘴温度：≤450℃可调，温度偏差±2℃

散热方式：风冷

打印平台类型：金属平台

平台温度：室温-120℃ 可调，温度偏差±2℃

运动精度：0.05mm

打印精度：±0.5mm

控制方式：离线打印、在线打印

4、工艺参数

打印层高：标配0.3mm，且0.2~0.5mm可调

扫描线宽：标配1.0mm，且0.5-1.2mm可调

打印速度：100-300mm/min

5、处理软件

切片软件：Repetier-Host、Simplify 3D

上位机控制软件：Repetier-Host

切片文件输出格式：Gcode文件

6、可打印材料

纤维材料：碳纤维、芳纶纤维、玻璃纤维，且材料开源可扩展

树脂材料：PLA、ABS、PC、PA，且材料开源可扩展

7、材料性能

密度：≈1.2g/cm3(碳纤维复合材料)

纤维含量：10%-30%可调（质量分数）

最大拉伸强度：450MPa

最大拉伸模量：40GPa

最大弯曲强度：500MPa

最大弯曲模量：50GPa

层间剪切强度：20MPa

- 配件耗材

打印机	1台

电源线	1根

数据线	1根

PLA打印耗材	1盘

碳纤维丝	0.5千克

辅助工具	1套

- 桌面级高精度3d打印机

- 1、成型技术：FDM

2、打印尺寸：300*300*400mm

3、切片软件：Creality/Cura

4、打印精度：±0.1mm

5、喷嘴直径：0.4mm

6、碰头数量：1个

7、基础方式：远端基础

8、热床温度：≤100℃

9、喷头温度：≤260℃

10、打印厚度：0.1mm-0.4mm

11、打印平台：碳晶硅玻璃

12、额定功率：350W

13、打印材料：PLA/ABS/TPU/PETG

14、耗材直径：1.75mm

15、支持语言：9国语言（中文、英文、葡萄牙语、西班牙语、德语、法语、土耳其语、意大利语、俄罗斯语）

16、工作模式：SD卡/WIFI

- 低速精密切割机

1、该设备配有四种夹具，可使被加工物件在最佳角度定位切割，设有限位开关，可实现无人看守加工，主轴运转精度高，并可精确微调被加工物件的水平进给位置，完成切割后自动关机。

2、移动架行程：25mm

3、定位精度：0.01mm

4、主轴转数：10-600r/min

5、锯片直径：φ100～φ150mm

6、功率：50W

7、外型尺寸：350×305×205	mm

- 8、重量：18.5kg